景德镇市珠山区市场监督管理局2021年食品用陶瓷制品

产品质量市级监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者(流通领域和电商)的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

2.1食品用陶瓷制品（与食品接触的陶瓷制品）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | 各产品标准 | GB/T3299-2011 |
| 2 | 抗热震性 （热稳定性） | 各产品标准 | GB/T3298-2008 |
| 3 | 铅迁移量 | GB4806.4-2016 | GB31604.34-2016 |
| 4 | 镉迁移量 | GB4806.4-2016 | GB31604.24-2016 |

2.2食品用陶瓷制品（陶瓷酒瓶）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | QB/T4254-2011 | GB/T3299-2011 |
| 2 | 铅迁移量 | GB4806.4-2016 | GB31604.34-2016 |
| 3 | 镉迁移量 | GB4806.4-2016 | GB31604.34-2016 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T3532-2009 《日用瓷器》

GB4806.4-2016《食品安全国家标准 陶瓷制品》

GB31604.24-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定》

GB31604.34-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定》

GB/T3298-2008 《日用陶瓷器抗热震性测定方法》

GB/T3299-2011《日用陶瓷器吸水率测定方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1判定原则

经检验后检验项目全部合格，判定抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上指标不符合检验依据规定，判定抽查产品不合格

3.2.2 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。