依据《中华人民共和国产品质量法》《江西省产品质量监督管理条例》《产品质量监督抽查管理办法》等有关规定，按照市局下发的工业产品质量监督抽查计划要求，今年以来珠山区市场监督管理局认真开展监督抽查工作，现将监督抽查检验结果公布如下：

| 序号 | 检测类别 | 样品名称 | 抽样数 | 被抽查单位 | 检测项目（铅、镉迁移量） | 检验依据 | 报告编号 | 检验机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监督抽检 | 马蹄杯 | 2 | 景德镇市叁伍呈瓷陶瓷有限公司 | 未检出 | GB 31604.34-2016、GB 31604.24-2016、 GB/T 3532-2009、 GB/T 3299-2011、 | 3602JD202100814 | 南昌海关技术中心（陶瓷实验室） |
| 2 | 监督抽检 | 3.5寸小汤碗 | 2 | 景德镇市金贝源陶瓷有限公司 | 未检出 | GB 31604.34-2016、GB 31604.24-2016、 GB/T 3532-2009、 GB/T 3299-2011、 | 3602JD202100815 | 南昌海关技术中心（陶瓷实验室） |
| 3 | 监督抽检 | 青花玲珑碗 | 2 | 景德镇怡兰陶瓷有限公司 | 未检出 | GB 31604.34-2016、GB 31604.24-2016、 GB/T 3532-2009、 GB/T 3299-2011、 | 3602JD202100816 | 南昌海关技术中心（陶瓷实验室） |
| 4 | 监督抽检 | 保玉杯 | 2 | 珠山区景丰源陶瓷经营部 | 未检出 | GB 31604.34-2016、GB 31604.24-2016、 GB/T 3532-2009、 GB/T 3299-2011、 | 3602JD202100817 | 南昌海关技术中心（陶瓷实验室） |
| 5 | 监督抽检 | 4.5寸青花碗 | 2 | 珠山区入窑呈玉陶瓷经营部 | 未检出 | GB 31604.34-2016、GB 31604.24-2016、 GB/T 3532-2009、 GB/T 3299-2011、 | 3602JD202100818 | 南昌海关技术中心（陶瓷实验室） |
| 6 | 监督抽检 | 玲珑福字碗 | 2 | 景德镇凯陶陶瓷文化传播有限公司 | 未检出 | GB 31604.34-2016、GB 31604.24-2016、 GB/T 3532-2009、 GB/T 3299-2011、 | 3602JD202100819 | 南昌海关技术中心（陶瓷实验室） |
| 7 | 监督抽检 | 青花碗 | 2 | 珠山区普菲尔陶瓷经营部 | 未检出 | GB 31604.34-2016、GB 31604.24-2016、 GB/T 3532-2009、 GB/T 3299-2011、 | 3602JD202100820 | 南昌海关技术中心（陶瓷实验室） |
| 8 | 监督抽检 | 青花碗 | 2 | 珠山区清大陶瓷 经营部 | 未检出 | GB 31604.34-2016、GB 31604.24-2016、 GB/T 3532-2009、 GB/T 3299-2011、 | 3602JD202100821 | 南昌海关技术中心（陶瓷实验室） |
| 9 | 监督抽检 | 青花碗 | 2 | 景德镇陶东方陶瓷有限公司 | 未检出 | GB 31604.34-2016、GB 31604.24-2016、 GB/T 3532-2009、 GB/T 3299-2011、 | 3602JD202100822 | 南昌海关技术中心（陶瓷实验室） |
| 10 | 监督抽检 | 青花碗 | 2 | 珠山区博睿陶瓷中心 | 未检出 | GB 31604.34-2016、GB 31604.24-2016、 GB/T 3532-2009、 GB/T 3299-2011、 | 3602JD202100823 | 南昌海关技术中心（陶瓷实验室） |
| 11 | 监督抽检 | 骨碟 | 2 | 珠山区正扬陶瓷店 | 未检出 | GB 31604.34-2016、GB 31604.24-2016、 GB/T 3532-2009、 GB/T 3299-2011、 | 3602JD202100824 | 南昌海关技术中心（陶瓷实验室） |
| 12 | 监督抽检 | 骨瓷碗 | 2 | 景盛陶瓷经营部 | 未检出 | GB 31604.34-2016、GB 31604.24-2016、 GB/T 3532-2009、 GB/T 3299-2011、 | 3602JD202100825 | 南昌海关技术中心（陶瓷实验室） |
| 13 | 监督抽检 | 手工小茶杯 | 2 | 景德镇九州珍藏文化发展有限公司 | 未检出 | GB 31604.34-2016、GB 31604.24-2016、 GB/T 3532-2009、 GB/T 3299-2011、 | 3602JD202100826 | 南昌海关技术中心（陶瓷实验室） |
| 14 | 监督抽检 | 品茗杯 | 2 | 景德镇大福道陶瓷艺术有限责任公司 | 未检出 | GB 31604.34-2016、GB 31604.24-2016、 GB/T 3532-2009、 GB/T 3299-2011、 | 3602JD202100827 | 南昌海关技术中心（陶瓷实验室） |
| 15 | 监督抽检 | 功夫杯 | 2 | 景德镇市问玉工坊陶瓷有限公司 | 未检出 | GB 31604.34-2016、GB 31604.24-2016、 GB/T 3532-2009、 GB/T 3299-2011、 | 3602JD202100828 | 南昌海关技术中心（陶瓷实验室） |